附件6

水泥产品质量监督抽查结果

本次抽查共抽取了凤泉区、卫辉市、延津县、封丘县、新乡县、辉县市6个县（市）区31家企业生产的31批次水泥产品。

本次检查依据GB 175-2007 《通用硅酸盐水泥》、GB/T2015-2005  《白色硅酸盐水泥》、《2018年水泥产品质量新乡市监督抽查实施方案》对水泥的三氧化硫、氧化镁、烧失量、氯离子含量、凝结时间、安定性、强度、细度、白度等项目进行了检验。

经抽样检验，31批次产品全部符合标准要求。抽查结果见附表6。