胶合板产品质量新乡市监督抽查实施细则

（2025年版）

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

普通胶合板每批次产品抽取样品5张，其中3张作为检验样品，2张作为备用样品。难燃胶合板每批次产品抽取样品15张，其中10张作为检验样品，5张作为备用样品。

2 检验依据

表1 普通胶合板

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| 1 | 含水率 | GB/T 9846—2015  GB/T 17657—2013 |
| 2 | 胶合强度 | GB/T 9846—2015  GB/T 17657—2013 |
| 3 | 浸渍剥离 | GB/T 9846—2015  GB/T 17657—2013 |
| 4 | 静曲强度 | GB/T 9846—2015  GB/T 17657—2013 |
| 5 | 弹性模量 | GB/T 9846—2015  GB/T 17657—2013 |
| 6 | 甲醛释放量 | GB 18580—2017  GB/T 39600—2021  GB/T 17657—2013 |

表2难燃胶合板

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 含水率 | GB/T 17657—2022 |
| 2 | 胶合强度 | GB/T 18101—2024  GB/T 17657—2022 |
| 3 | 浸渍剥离 | GB/T 18101—2024  GB/T 17657—2022 |
| 4 | 静曲强度 | GB/T 18101—2024  GB/T 17657—2022 |
| 5 | 弹性模量 | GB/T 18101—2024  GB/T 17657—2022 |
| 6 | 甲醛释放量 | GB 18580—2017  GB/T 39600—2021  GB/T 17657—2022 |
| 7 | 表面胶合强度 | GB/T 18101—2024  GB/T 17657—2022 |
| 8 | 燃烧性能 | GB/T 20284—2006  GB/T 8626—2007 |
| 9 | 产烟特性 | GB/T 20284—2006 |
| 10 | 燃烧滴落物/微粒 | GB/T 20284—2006 |
| 11 | 烟气毒性 | GB/T 20285—2006 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB/T 9846—2015 普通胶合板

GB/T 18101—2024 难燃胶合板

GB 18580—2017 室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量

GB/T 39600—2021人造板及其制品甲醛释放量分级

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。